| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий и сплавы | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | (А) Травление хромовой кислотой Дистиллированная вода 1 литр H2SO4(конц.) 300 г. Na2Cr2O7•2H2O 60 г. Алюминий 1,5 г. (В) Анодирование фосфорной кислотой (для улучшенной стойкости к воздействию окружающей среды) Приготовить анодирующую ванну. H3PO4 (75%) 454 г. Дистиллированная вода 3,7 л. Добавлять кислоту в воду, перемешивая. Использовать титановые решетки и катоды из нержавеющей стали. | (А) Травить металл в ванне в течение 12-15 минут при температуре 66-71°С. Промыть под струёй воды в течение 5 минут. Высушить полностью (49-60° С max). Грунтование и склеивание возможно в течение 16 часов (В) Протравить металл как указано выше. Анодировать при 18-30° С. Медленно поднимать напряжение до 10-11 вольт в течение 20-25 минут Отключить электричество, незамедлительно вынуть детали и промыть в проточной воде 10-15 минут Высушить (71°С) Не касаться обработанной поверхности. Грунтование или склеивание возможно на протяжении 16 часов. |
| Сотовые конструкции из алюминия | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | Не используется | После обезжиривания оставить на 2 часа при комнатной температуре, или на 15 минут при 90°С. |
| Бериллий (высоко токсичный) | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | Растворить NaOH в равной вес. части воды, затем добавлять воду до достижения 20% концентрации | Опустить в 20%-ый раствор NaOH на 3 минуты при 80°С. Промыть в холодной проточной воде. Сушить 10-15 минут при 150-180°С. |
| Кадмий | Обезжирить | Ошкурьте наждачной бумагой | Повторите обезжиривание |
| Медь, латунные сплавы и бронза | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | (А) Для средней прочности склеивания обработайте наждачной бумагой. (В) Для высокопрочного соединения протравить поверхность металла. 42%-ный водный раствор FeCl2 15 вес. частей HNO3 (конц.) 30 вес. частей Дист. вода 197 вес. частей | (А) Повторите обезжиривание (В) опустить в приготовленный раствор на 1-2 мин при 25°С. Промыть в проточной воде. Сушить незамедлительно струёй сжатого воздуха при комнатной температуре. |
| Золото | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | Не используется |  |
| Железо, чугун (стальные сплавы) | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | Проведите пескоструйную обработку или ошкурьте наждачной бумагой | Повторите обезжиривание |
| Свинец и сплавы, олово | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | Ошкурьте средней наждачной бумагой | Повторите обезжиривание |
| Магний и сплавы | Обработайте жидким трихлорэтаном (30 секунд!) | (А) Для средней прочности склеивания обработайте наждачной бумагой. (В) Для высокопрочного соединения используйте процедуры травления. Ванна 1: Метакремнекислый натрий 2,5 вес. частей Натрия гидроксид 1,1 вес. частей Тетранатрия пирофосфат 1,1 част. «Накконол НР» производства Allied Chemical Corp. 0,3 вес. части Ванна 2: Ангидрид хромовой кислоты 1 часть Дист. вода 4 вес. части | Повторите обезжиривание Высушить при 66-90°С. (В) Погрузить металл на 10 минут в Ванну 1 при 60-70°С. Промойте в воде, полностью погружая деталь. Погрузить металл на 10 минут в Ванну 2 при 60-88°С. Промойте холодной проточной водой. Сушить принудительно при t < 60°C. После остывания незамедлительно наносить клей |
| Никель | Обезжирить | (А) Для средней прочности соединения - ошкурьте средней наждачной бумагой. (В) Для высокопрочного соединения используйте HNO3 (конц.) | (А) Повторите обезжиривание (В) Погрузить металл на 5 секунд в HNO3 (конц.) при t 25°C. Промыть проточной водой. Высушить при t 40°C |
| Платина | Обезжирить | Не используется |  |
| Серебро | Обезжирить | Используя мелкозернистую наждачную бумагу, удалите тусклые места со склеиваемой поверхности. | Повторите обезжиривание |
| Стальные и ферросплавы (кроме нержавеющей стали) | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | (А) Очистите пескоструйным аппаратом или средней наждачной бумагой (В) В случае невозможности использования пескоструйного или абразивного метода приготовьте кислотную ванну. Ванна 1: Ортофосфорная к-та 1 часть Этилов. Спирт (денат.) 1часть Ванна 2: HCl (конц.) 1 часть Дист. вода 1 часть | (А) Повторите обезжиривание (В) погрузить в ванну 1 на 10 минут при t 60°C или в ванну 2 на 5-10 минут при t 20°C. Удалите чёрный остаток жёсткой кистью под проточной водой. Сушить 1 час при t 120°C Если невозможно обеспечить хранение при относительной влажности воздуха менее 30%, склеивайте незамедлительно. |
| Сталь, Ферросплавы | Обезжирить паром | (А) Используйте пескоструйный аппарат, если возможно (В) Если нет возможности использовать пескоструйный метод: HCl (конц.) 1часть Дист. вода 1часть | (А) Повторите обезжиривание (В) Если нет возможности использовать абразивный метод, погрузите деталь на 3-10 минут в раствор соляной к-ты при t 25°C. Промыть в проточной воде. Сушить 10 минут при t 66°C |
| Нержавеющая сталь | Обезжирить, промывая в трихлорэтане | Удалите поверхностные отложения. (А) Универсальная Ванна 1: См. Магний и сплавы (В) Для использования в условиях высоких температур - обрабатывать после метода (А) Ванна 2: Щавелевая к-та 1 часть H2SO4 (конц.) 1 часть Дистил. вода 1 часть Смешать щавелевую к-ту и дист. воду перед смешиванием с серной к-той (С) Для использования в условиях повышенных механических воздействий –обрабатывать после метода (А) (Не комбинируйте В и С обработки) Ванна 3: Na2Cr2O7-2H2O 3,5 вес. части Дист. вода 3,5 вес. части H2SO4 (конц.) 200 вес. частей | Повторите обезжиривание в жидком трихлорэтане Обезжирьте парами трихлорэтана (А) Погрузите в Ванну 1на 10 минут при t 71-82°С. Промойте проточной водой. Сушить при температуре 93°С в течение 10 минут Используйте для склеивания незамедлительно. (В) Погрузите металл на 10 минут в Ванну 2 при t 85-90°С Под холодной проточной водой, очистите любой тёмный остаток, используя жёсткую щетку Промойте дистил. водой Сушить 10-15 минут при температуре 93°С. (С) Погрузите в Ванну 3 на 15 минут при t 60-70°С. Зачистите под проточной водой жёсткой щеткой Промойте дистил. водой Сушить 10-15 минут при t 93°C |
| Вольфрам и сплавы | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | (А) Ошкурьте среднезернистой наждачной бумагой (В) Для высокопрочного соединения используйте хим. травление: HCl (конц.) 30 вес. частей Дист. вода 15 вес. частей H2SO4 (конц.) 50 вес. частей HF 5 вес. частей Перекись водорода несколько капель Добавить HCL и HF в воду, смешать с H2SO4, затем добавить перекись водорода | (А) Повторите обезжиривание (В) Погрузите на 1-5 минут при t 25°С. Промойте проточной дист. водой Сушить 10-15 минут при t 70-80°С. |
| Цинк, сплавы, гальванизирован-ные металлы | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане | (А) Ошкурьте среднезернистой наждачной бумагой (В) Для высокопрочного соединения: HCl (конц.) 20 вес. частей Дист. вода 80 вес. частей | (А) Повторите обезжиривание (В) Погрузить в раствор на 2-4 минуты при температуре 25°С. Промойте проточной дист. водой Сушить 20-30 минут при t 66-71°С. Наносите клей незамедлительно |
| Олово | Обезжирьте | Ошкурьте среднезернистой наждачной бумагой | Повторите обезжиривание |
| Титан и сплавы | Обезжирить в трихлорэтановой паровой бане. Удалить отложения с поверхности | (А) Ванна 1: Метакремнекислого натрия раствор (см. Магний) (В) Для более прочного склеивания – Ванна 2: Фтористый натрий 10 вес. частей Ангидрид хромовой к-ты 5 вес. Частей Дист. вода 250 вес. частей H2SO4 (конц.) 50 вес. частей (серную к-ту добавьте в последнюю очередь, при перемешивании). | (А) Погрузить на 10 минут при t 71-82°С. Промыть в проточной дист. воде Сушить 10-15 минут при t 66-93°С. (В) погрузить в ванну 2 при комнатной температуре на 5-10 минут. Промыть в проточной воде. Сушить 10-15 минут при t 71-82°С. |

# Термопластики

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластмассы на основе целлюлозы | Обезжирить метиловым или изопропиловым спиртом | Ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание Нагреть до 90°С. Нанести клей на горячую поверхность |
| Нейлон | Обезжиривают ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Поликарбонат или полиметилмета-крилат или пенопласт | Обезжирить метиловым спиртом | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Полиэфир (хлорированный) или полиэтилен или полипропилен или полиформальде-гид | Обезжиривают ацетоном или метилэтилкетоном | Химическая предварительная обработка: K2Cr2O7 75 вес. частей Дист. вода 120 вес. частей H2SO4 (конц.) 1500 вес. частей Растворить K2Cr2O7 в воде и смешать с H2SO4 | Обработать раствором хромовой кислоты, следующим образом: Полиэфир (хлорированный) – 5 минут при t 71°С. Полиэтилен и полипропилен – 60 минут при t 25°С. Полиформальдегид 10 секунд при t 25°С. Промыть проточной дист. водой. Сушить при комнатной температуре. |
| Полиэтилентера-фталат или полиэстерная прослойка. | Обезжирить метиловым спиртом | (А) Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой (В) Для высокопрочного склеивания используйте химическое травление: 20%-ный раствор гидроокиси натрия | (А) Повторить обезжиривание (В) Погрузить на 10-15 минут при t 71-93°С. Промыть проточной дист. водой Сушить горячим воздухом |
| Поливинилхлорид | Обезжирить трихлорэтаном | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |

## Конструкционные термопластики

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиарилат («Ардел» произв. U.C.) или сульфон полиарила («Астрел 360» произв. 3М) | (А) Ультразвуковая очистка в щёлочном растворе | (А) Используйте щёлочной раствор (В) Протравливающий кислотный раствор Na2Cr2O7-12H2O 3.4% H2SO4 (конц.) 96.96% | (А) Промойте водой. Промойте спиртом. Высушить сухим азотом. (В) Погрузить на15 минут при t 66 – 71°C. Промойте холодной водой. Высушить при t 66°С при циркуляции воздуха. |
| Полиэфир – эфиркетон | Обезжирить трихлорэтаном или изопропиловым спиртом | (А) Ошкурьте. (В) Тепловая обработка Используйте кислородную горелку. (С) Травление хромовой к-той | (А) Повторите обезжиривание. (В) Ошкурить. Обезжирить. Обработайте горелкой (С) Ошкурить. Обезжирить. Обработать к-той. Промыть водой |
| Полифенилен-сульфид | (А) Обезжирить растворителем. (В) Протереть поверхность салфеткой пропитанной этиловым спиртом. | (А) Используйте пескоструйную машину. (В) Обработать 1220-й наждачной бумагой | (А) Повторить обезжиривание (В) Очистить жесткой щёткой |
| Полисульфон | Обезжирить в спирте | (А) Произвести пескоструйную обработку с 27-50 микрон окиси алюминия | (А) Метод ультразвуковой очистки Промыть дист. водой. Сушить при t 66°С. |

Термореактивные материалы

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпоксигруппа, эпоксидные смолы | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Фурановые смолы | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Пластические массы формальдегида меламина | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Полиуретаны полиэстера Фенольных смол | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить среднезернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Полиимид двухосновной к-ты | (А) Обезжирить трихлорэтаном (В) Обезжирить ацетоном | (А) Обработать сухим или влажным абразивом. (В) Травящий раствор Натрия гидроксид 5 вес. частей Вода 95 вес. частей | (А) Повторить обезжиривание. Сушить. (В) Протравить в течение 1 минуты при t 60-90°С. Промыть холодной водой. Сушить горячим воздухом. |

### Углерод, углеродное волокно и стекловолоконные композиты

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание Позвольте растворителю испариться |
| Покрытие, армированное стекловолокном | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном | Ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой | Повторить обезжиривание |
| Графит | Обезжирить ацетоном или метилэтилкетоном. | Ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой. | Повторить обезжиривание. Позвольте растворителю испариться. |
| Соединения Эпоксигруппы Углеродного волокна | (А) Промыть растворителем (метилэтилкетон, толуол, трихлорэтан). | (А) Слегка ошкурить среднезернистой наждачной бумагой. Избегайте повреждения укрепляющего волокна. | (А) Промойте растворителем. Проверить поверхность водяным тестом. Повторить в случае необходимости. |
| Полиэфирэфирке-тон углеродного волокна | Обезжирить метилэтилкетоном | (А) Травление хромовой к-той. (В) Плазменная обработка также даст хороший результат. | (А) Погрузите на 15 минут при комнатной температуре. Промойте водопроводной, затем – дист. водой. Сушить 30 минут при t 93°С. |

### Каучук

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Каучук натуральный и синтетический, резина, хлоропрен, неопрен | Обезжирить метиловым спиртом | Для максимальной прочности используйте травление. Ванна 1: Серная к-та (конц.) Нейтрализующий раствор Ванна 2: 0.2% раствор каустической соды | Погрузить на 5-10 минут в серную к-ту при 25°С. Тщательно промыть дист. водой Нейтрализовать, погрузив в Ванну 2 на 5-10 минут при комнатной температуре. Промыть проточной дист. водой Высушить. |

### Керамика

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамика, фарфор | Обезжирить метилэтилкетоном | Обработать наждачной бумагой или пескоструйной машиной | Повторить обезжиривание. Позвольте растворителю испариться. |
| Стекло, кварц | Обезжирить метилэтилкетоном | (А) Ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой. (В) Для максимальной прочности – завершить (А), затем использовать травление. Ангидрид хромовой к-ты 1 часть Дистил. вода 4 вес. части | Повторить обезжиривание. Сушить 30 минут при t 100°С. (В) погрузить на 10-15 минут при t 25°С. Сушить 30 минут при t 100°С. Наносить клей пока деталь горячая. |
| Стекло оптическое | Обезжирить |  | Тщательно промыть. Сушить при t < 38°C. |
| Ювелирные камни | Обезжирить метилэтилкетоном |  | Сушить при комнатной температуре. |

### Конструкционные материалы

| Склеиваемые материалы | Очистка | Ошкуривание или химическая обработка | Методика |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич | Обезжиривают ацетоном или метилэтилкетоном. | Зачистить проволочной щёткой. | Удалить все загрязняющие примеси. |
| Бетон | Очистить от загрязнений моющим средством | Чистить, используя одну из следующих процедур: (А) Пескоструйная очистка. (В) Механическая очистка. (С) Травление Соляная к-та | Тщательно вымойте водой. Удалите все загрязнения. |
| Каменная кладка | Тщательно высушить | Зачистить проволочной щёткой | Удалить все загрязняющие примеси. |
| Древесина | Тщательно высушить | Очистите ленточно-шлифовальным станком | Удалить все загрязняющие примеси. |